## Slide 1
ЛЕКЦИЯ 2
ТЕОРИЯ ШТАМПОВКИ И ПРОКАТКИ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
г. Липецк, 2022

## Slide 2
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКОВОК
1. Материал всех поковок – сталь.
2. Все поковки изготавливаются горячей объемной штамповкой в открытых штампах с одной плоскостью разъема.
Штамповка – технологический процесс получения заготовок или деталей в результате пластического деформирования исходной заготовки в штампах с частичным или полным ограничением бокового течения металла.
Штамп для объёмной штамповки - специальный инструмент с полостью, которая воспроизводит форму получаемого изделия.
Объемная штамповка, как правило, выполняется в горячем состоянии. Металл нагревается до температур Тнагр ≥ 0,3 Тпл (плавления) Тпл ≈ 1530-1550 °С).
Нагрев обеспечивает высокую пластичность, высокое качество готового продукта и требуемую структуру.
Изделие полученное штамповкой называется штампованной поковкой.
Штамповка в открытых штампах (Рис. 1) характеризуется зазором между подвижной и неподвижной частями штампа. В этот зазор вытекает часть металла – облой (заусенец), что позволяет не предъявлять высоких требований к точности исходных заготовок и получаемых из них поковок по массе.

## Slide 3: Общие сведения
Прокатка металлов - вид пластической обработки, при котором исходная заготовка обжимается вращающимися валками прокатного стана в целях уменьшения поперечного сечения заготовки и придания ей заданной формы.
Прокатка – это один из наиболее распространенных видов ОМД, которому подвергается приблизительно 80 % выплавляемого в нашей стране металла.

## Slide 4
1 – подвижная часть штампа; 2 – неподвижная часть штампа; 3 – исходная заготовка; 4 – поковка с заусенцем (облоем). 5 – облойная (заусенечная) канавка; 6 – облой (заусенец), который удаляется обрубкой перед механической обработкой поковки; 7 – плоскость разъема штампа.
Доштамповка выполняется на заключительном этапе штамповки. Скорость перемещения подвижного штампа при доштамповке меньше, чем на остальных этапах штамповки, что позволяет предотвратить разрушение и быстрый износ отдельных частей штампа при их соприкосновении.
Получение отверстий в штампованных поковках.
Штамповка в открытых штампах (повторение)
а – исходное положение инструмента и заготовки перед началом штамповки; б – середина штамповки; в – окончание штамповки (доштамповка*)
При штамповке в штампах с одной плоскостью разъема невозможно получить сквозное отверстие в поковках. Выполняются только наметки (углубления) с перемычкой – пленкой (Рис. 2), которая удаляется пробивкой.
D – диаметр прошиваемого отверстия (указан на чертеже детали); S – толщина перемычки-пленки

## Slide 5: Виды прокатки
1 – правый валок, 2 – заготовка, 3 – левый валок, 4 – гильза, 5 – оправка, 6 – штанга (стержень)
Продольная
Поперечная
Поперчено-винтовая
Существует 3 основных способа прокатки:
Продольная
Поперечная
Поперечно-винтовая (или косая)

## Slide 6: ВИДЫ ПРОКАТКИ
ПОПЕРЕЧНАЯ ПРОКАТКА
При поперечной прокатке валки 1 и 3 вращаются в одном направлении и оси их параллельны, а заготовка 2 деформируется ими при вращении вокруг своей оси.
Продукция
зубчатые колеса

## Slide 7
Показатель | Горячая объемная штамповка в открытых и закрытых штампах
Оборудование | Паровоздушные молоты, механические и гидравлические прессы
Максимальная масса поковки, кг | 400
Минимальная толщина стенки, мм | 6
Максимальный габаритный размер поковки, мм | 500
Рекомендуемые материалы | Стали, ЦМС
Экономически оправданный тип производства | Серийное и массовое
Экономически оправданное минимальное количество, N шт/год | 500
Технологические возможности горячей объемной штамповки в открытых и закрытых штампах
ЦМС – цветные металлы и сплавы.
Молоты – машины динамического ударного действия Продолжительность деформации на них составляет тысячные доли секунды. Используются при обработке пластичных металлов.
Прессы – машины статического действия. Продолжительность деформации на них составляет от единиц до десятков секунд. Используются при обработке малопластичных металлов.

## Slide 8
Дополнительные операции при горячей объемной штамповке.
Перед механической обработкой поковки после штамповки в открытых штампах выполняются дополнительные операции штамповки – обрезка облоя (а) и пробивка перемычки-пленки (б).
При нажатии пуансоном 1 на поковку 3 режущие кромки матрицы 4 срезают заусенец по всему периметру поковки, и она проваливается в тару. Заусенец 5 (если он застревает на пуансоне) снимается с пуансона при его ходе вверх съемником 2 и удаляется в другую тару.
При пробивке перемычек-пленок для получения сквозных отверстий поковку 3 укладывают в матрицу 4 и с помощью пуансона 1 пробивают. Отход 6 (выдра) проваливается в отверстие матрицы и собирается в тару
а – обрезка облоя (заусенца); б – пробивка перемычки-пленки;
в – поковка после обрезки заусенца и пробивки перемычки-пленки
1 – пуансон; 2 – съемник; 3 – поковка; 4 – матрица; 5 – облой (заусенец);
6 – отход при пробивке перемычки-пленки (выдра)
в)

## Slide 9: Геометрия очага деформации при прокатке
Н0 – исходная толщина полосы;
Н1 - толщина после прокатки;
B0 – начальная ширина полосы;
B1 – конечная ширина полосы;
R ,D - радиус и диаметр валков;
AB – дуга захвата.
Абсолютное
обжатие:
Н = Н0 – Н1
Угол
захвата :
Длина очага деформации :
a

## Slide 10: Параметры деформации при прокатке
Коэффициент обжатия  :
Коэффициент уширения  :
Коэффициент вытяжки  :
где L0 и L1 – длина заготовки, соответственно, до и после прокатки
По закону постоянства объема:
Для оценки величины деформации при прокатке используют:
где V0 и V1 – объем металла, соответственно, до и после прокатки

## Slide 11
В практике чаще всего используют:
Суммарный коэффициент вытяжки сум
коэффициент вытяжки 
относительную степень обжатия 
сум = 123  n-1n
где n – число проходов при прокатке
Параметры деформации при прокатке

## Slide 12
Рассмотрим порядок выполнения технологии изготовления поковки.
1. Выбрать расположение поковки в штампе
(выбрать плоскость разъема штампа)
В зависимости от конструкции детали штамповка выполняется в торец или плашмя.
1.1. Детали, имеющие внутренние полости и конфигурацию наружной поверхности, не мешающую извлечению поковки из штампа без назначения напусков.
При штамповке в торец (рис. а) формируется как внутренняя, так и наружная поверхность поковки. Поэтому детали данного типа штампуются в торец.
1.2. Детали, не имеющие внутренних полостей.
При штамповке плашмя формируется конфигурация наружной поверхности. Внутренние полости поковки не выполняются (рис. б). Поэтому для деталей, у которых отсутствуют внутренние полости, назначается штамповка плашмя.

## Slide 13
Конструкция детали.
Один из фланцев мешает извлечению поковки из штампа при штамповке в торец
Расположение изделия при штамповке плашмя.
V1 – объем напуска при штамповке плашмя.
Расположение изделия при штамповке в торец.
V2 – объем напуска при штамповке в торец
1.3. Детали, имеющие внутренние полости и конфигурацию наружной поверхности, мешающую извлечению поковки из штампа.
При выборе расположения поковки в штампе (плашмя или в торец) руководствуются принципом уменьшения объема последующей механической обработки. Для этого рассчитывается объем напусков при штамповке плашмя или в торец (рис. в).
Если V1 ˃ V2, назначается штамповка плашмя.
При V1 ˂ V2 – штамповка в торец.
Если V1 = V2, назначается штамповка плашмя, т.к. при равных объемах последующей механической обработки после штамповки в торец необходима дополнительная операция по пробивке перемычки-пленки, что увеличивает себестоимость изделия.
а)
в)
б)

## Slide 14
2. Назначить напуски (если это необходимо) .
Напуски назначаются на тех участках поковки, где невозможно или нетехнологично изготавливать их по контуру:
а - отверстия диаметром менее 30 мм на поковках не выполняются; на них назначаются напуски, а отверстия высверливаются при механической обработке поковки;
б – если наружная или внутренняя поверхность детали имеет выступающие части, мешающие извлечению поковки из штампа.
3. Назначить припуск на механическую обработку Пм.
Припуск — слой металла, который удаляется с поверхности отливки для обеспечения требуемой размерной точности и шероховатости поверхности детали.
Минимальная величина припуска определяется глубиной дефектного слоя, а также технологией последующей механической обработки.
Пм назначаются на поверхности, имеющие на чертеже детали знак √, отдельно с каждой стороны размера, а величина каждого из них не зависит от наличия и величины Пм с противоположной стороны.
Пм выбирается по массе поковки и конкретному размеру (Табл. 1). Т.к. масса поковки неизвестна, для выбора припусков принимается Мп = 1,3 × Мд, где Мп – масса поковки; Мд – масса детали. Расчет Мд предполагает условное разбиение детали на части, объём V которых рассчитывается по стандартным формулам:
- для цилиндра V = π×D²× H / 4, - для усечённого конуса V = (D² + d² + D × d)×π ×H / 12,
- для параллелепипеда: V = В×H×L, - для шара: V = π×D³ / 6
(где D, d - наибольший и наименьший диаметры усеченного конуса, см; D – диаметр цилиндра и шара, см; Н – высота, см; В – ширина, см; L – длина, см)

## Slide 15
Масса поковки Мп кг | Номинальный размер детали, на который определяется припуск на механическую обработку Пм, мм (припуск на одну сторону) |  |  |  |  | 
 | ≤ 50 | >50≤120 | >120≤180 | >180≤260 | >260≤360 | >360≤500
 | Штамповка на прессах |  |  |  |  | 
Мп ≤0.25 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | -
0,25 ˂Мп ≤0,63 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0
0,63 ˂Мп ≤ 1,60 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2
1,60 ˂Мп ≤2,50 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4
2,50 ˂Мп ≤4,00 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,6
4,00 ˂Мп ≤6,30 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8
6,30 ˂Мп ≤10,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,0
10,0 ˂Мп ≤16,0 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2
16,0 ˂Мп ≤25,0 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,4
25,0 ˂Мп ≤40,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,6
Мп, кг | Штамповка на молотах |  |  |  |  | 
6,30 ˂Мп ≤10,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2
10,0 ˂Мп ≤16,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4
16,0 ˂Мп ≤25,0 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,6
25,0 ˂Мп ≤40,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,8
40,0˂Мп ≤63,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1
63,0 ˂Мп ≤100 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,6
100 ˂Мп ≤125 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9
125 ˂Мп ≤160 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,3
160 ˂Мп ≤200 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0
Масса детали рассчитывается по зависимости Мд = (Vд×γ)/1000, где Мд масса поковки, кг; Vд – объем детали (Vд = ∑V), см3; γ - плотность стали, г/см3 (γ=7,8 г/см3).
Табл. 1

## Slide 16
4. Выбрать оборудование для штамповки.
Горячая объемная штамповка выполняется на молотах и прессах.
На молотах (механизмах ударного действия) штампуются пластичные материалы (низкоуглеродистые и низколегированные стали). Поковки изготавливаются с самыми низкими классами точности.
При штамповке на прессах (механизмы статического действия) наиболее часто используются кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП). Этот способ позволяет штамповать малопластичные материалы (средне- и высокоуглеродистые стали, средне- и высоколегированные стали). Поковки, полученные на прессах, характеризуются высокой точностью, которая достигается за счет снижения припусков на механическую обработку. В результате себестоимость поковок снижается на 10…30 % по сравнению со штамповкой на молотах. Жесткость конструкции пресса позволяет исключить относительный сдвиг частей штампа.
5. Выбрать штамповочные уклоны.
Штамповочные уклоны облегчают извлечение поковки из штампа. По расположению поверхности разли­чают наружные и внутренние уклоны (рис. а, рис. б). Уклон α на наружной по­верхности поковки меньше уклона β на внутренней. Это связано с различными условиями охлаждения наружной и внутренней по­верхности. Глубина полости штампа характеризуется отношением глубины штампа к его ширине h/d (рис. а, рис. б). Штампо­вочные уклоны имеют стандартные значения, так как при изготов­лении штампов полости фрезеруют стандартным набором инстру­мента. Ориентировочно уклоны выбираются по табл. (на следующем слайде).

## Slide 17
Наружные и внутренние уклоны
при штамповке плашмя
hн и dн – соответственно глубина и ширина полости штампа наружной поверхности заготовки;
hв и dв - соответственно глубина и ширина полости штампа внутренней поверхности заготовки;
α - уклон на наружной поверхности поковки;
β - уклона на внутренней по­верхности поковки.
Относительная глубина полости штампа hн/dн или hв/dв | Молотовый штамп |  | Штамп для КГШП | 
 | αº | βº | αº | βº
≤1 | 3 | 5 | 1 | 3
>1 ≤ 2,5 | 5 | 7 | 2 | 5
>2,5 | 7 | 10 | 3 | 7
Наружные и внутренние уклоны
при штамповке в торец
hн и dн – соответственно глубина и ширина полости штампа наружной поверхности заготовки;
hв и dв - соответственно глубина и ширина полости штампа внутренней поверхности заготовки;
α - уклон на наружной поверхности поковки;
β - уклона на внутренней по­верхности поковки.
КГШП – кривошипные горячештамповочные прессы
Табл. 2
а)
б)

## Slide 18
6. Назначить радиусы закруглений.
Радиусы закруглений облегчают извлечение поковки из штампа, снижают вероятность образования концентраторов напряжений в острых участках изделия и, следовательно, вероятность появления в этих участках трещин при изготовлении поковки, а также увеличивают стойкость штампов.
Различают радиусы закругления:
- наружные (на выступающих частях поковки);
внутренние (во впадинах и углублениях).
Радиусы закруглений назначают как ближайшее значение из следующего ряда чисел:
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30
С целью снижения трудоемкости изготовления штампов из полученных величин наружных и внутренних радиусов выбирается одно минимальное значение наружного радиуса закругления и одно минимальное значение внутреннего радиуса закругления, которые являются действительными радиусами закруглений поковки.
R – наружные радиусы закруглений;
r – внутренние радиусы закруглений.
Наружные радиусы закруглений R = (Пм + 0,75) мм, где: R – величина наружного радиуса закругления, мм; Пм – припуски на механическую обработку, мм (см. табл. 1).
Внутренние радиусы закруглений r = 2×R, мм.
Для упрощения расчетов принимается
R = r = 3 мм

## Slide 19
7. Назначить температурные интервалы горячей обработки сплавов давлением.
Температуры нагрева должны лежать в определенном интервале.
Слишком низкие температуры нагрева вызывают упрочнение (наклеп) металла. Упрочнение (наклеп) – явление снижения запаса пластичности материала вследствие искажения кристаллической решетки и изменения формы зерен металла под действием силового инструмента (штампа).
Высокие температуры нагрева вызывают перегрев и пережог.
Перегрев характеризуется резким ростом размеров зерна, обуславливающим снижение пластичности металла. Его последствия можно исправить отжигом.
Пережог возникает при более высоких температурах и характеризуется окислением и оплавлением границ зерен, что нарушает связь между ними. Неисправимый брак.
Температурный интервал, расположенный между оптимальными температурами начала и конца горячей обработки материала, называется температурным интервалом горячей обработки давлением. Этот интервал находится в области максимальной пластичности конкретного материала.
Температурный интервал горячей обработки давлением для углеродистых и легированных сталей приведен в табл. 3.
Табл. 3

## Slide 20
8. Рассчитать КИМз
В себестоимости изготовления детали около 60% составляют затраты на материал.
Объем механической обработки, связанной с получением детали, оценивается коэффициентом использования металла заготовки – КИМз. Чем больше КИМз, тем меньше расход металла, удаляемого в отход при механической обработки заготовки.
КИМз = Мдетали / Мпоковки = Vдетали / Vпоковки.
Vпоковки отличается от объема детали на величину штамповочных уклонов, припусков на механическую обработку, радиусов скруглений и напусков.
Объем металла, приходящегося на радиусы скруглений пересекающихся поверхностей, рассчитывается как половина объема усеченного конуса, образующая которого проходит через места сопряжения радиуса с пересекающимися поверхностями.
9. Определить относительный показатель технологичности конструкции поковки (Тп), получаемой горячей объемной штамповкой в открытых штампах
При анализе на технологичность заполняется табл. на следующем слайде. При этом знак «0» означает, что требования технологичности не характерны для данной конструкции поковки; «—» - требование технологичности не выполняется; «+» - требование технологичности выполняется. Далее рассчитывается относительный показатель технологичности конструкции поковки Тп.
Тп = n / Nо, где:
Тп – относительный показатель технологичности конструкции поковки; n – сумма выполняемых требований технологичности n = (∑«+»); Nо = (N - ∑«0»), где:
N – общее количество требований технологичности (N = 9); ∑«0» - сумма требований технологичности, не характерных для данной конструкции поковки.

## Slide 21
Анализ технологичности конструкции поковки, получаемой горячей объемной штамповкой в открытых штампах
(см. Таблица требования технологичности при изготовлении поковок)
Требования | N | Признаки технологичности | Оценка признака («+» ; «0» ; «—»)
К конструк­ции поковки | 1 | Отсутствие выступающих частей, мешающих удалению поковок из полости штампа | 
 | 2 | Наличие конструктивных уклонов, перпендикулярных плоскости разъема штампа | 
 | 3 | Наличие плавных переходов между сопрягаемыми и пересекающимися поверхностями. | 
 | 4 | Наличие и оптимальные размеры перемычек - пленок в поковках, полученных ГОШ в открытых штампах | 
 | 5 | Отсутствие отверстий малого диаметра ( d < 30 мм). | 
К плоскости разъема штампа | 6 | Плоский разъем штампа | 
 | 7 | Минимальное количество плоскостей разъема штампа | 
 | 8 | Плоскость разъема штампа пересекает большую по объему вертикальную поверхность изделия. | 
 | 9 | Расположение плоскости разъема штампа облегчает удаление поковки из штампа в результате наличия естественных уклонов поковки (уклонов, соответствующих уклонам детали). | 
Табл. 4

## Slide 22
10. Разработать эскиз поковки
Эскиз поковки разрабатывается по эскизу детали
Эскиз поковки выполняется с указанием размеров поковки, припусков на механическую обработку, напусков, штамповочных уклонов и радиусов скруглений.
Штамповочные уклоны и радиусы скруглений на эскизе поковки наносятся сплошной тонкой линией. Углы наклона уклонов указы­вают в градусах (см. Прил.1, рис.5 и рис. 11).
Содержание исследовательского процесса
1. Расчетная часть.
2. Заполненная таблица с указанием температурного интервала горячей обработки давлением (табл. 3) с указанием цели предварительного нагрева штампуемой исходной заготовки и описанием явлений, возникающие в металле при нарушении температурных режимов нагрева.
3. Схемы штамповки плашмя или в торец (Прил.1, рис.1 или рис.6) с обозначением позиций и указанием назначения элементов, с указанием температурного интервала горячей обработки давлением для конкретной марки стали (указать марку) и значений КИМз и Тп.
4. Эскиз поковки после штамповки с указанием напусков, штамповочных уклонов, радиусов скруглений, припусков на механическую обработку (Прил.1, рис.2 и рис.7).
5. Схемы обрезки заусенца (Прил.1, рис.3, рис.8) и (или) пробивки перемычки-пленки для полых деталей (Прил.1, рис.9) с обозначением позиций и указанием назначения элементов.
6. Эскиз детали (Прил.1, рис.4 или рис.10) с указание размеров, обрабатываемых поверхностей, марки стали.
7. Эскиз поковки, поступающей на механическую обработку (Прил.1, рис.5 или рис.11).
8. Заполненная таблица анализа технологичности конструкции поковки, получаемой горячей объемной штамповкой в открытых штампах (табл. 4)

## Slide 23
КИМз =
Тп =
Рис. 1 Штамповка плашмя
Рис. 2 Поковка после штамповки
Рис. 3 Обрубка заусенца
Материал (указать марку стали)
Рис. 4 Эскиз детали
Рис. 5 Поковка, поступающая на механическую обработку
В,Н – плоскость разъема штампа
Приложение 1

## Slide 24
КИМз =
Тп =
Рис. 6 Штамповка в торец
Рис. 7 Поковка после штамповки
Рис. 8 Обрубка заусенца
Рис. 9 Пробивка перемычки-пленки

## Slide 25
Материал
(указать марку стали)
Рис. 10 Эскиз детали
Рис. 11 Поковка, поступающая на механическую обработку
В, Н – плоскость разъема штампа

## Slide 26: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!